# Text boxes

Sací a výtlačná hadice pro oleje, benzíny, ropné produkty a stlačený vzduch, 20bar

Duše: NBR, černá, hladká.

Oplet: textilní příze.

Povrch: Černý, hladký, oleji-odolný, odolný povětrnostním vlivům, oděru-odolný, NBR/SBR

Teplotní rozsah: Od -30°C do + 80°C.

| Kód | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Pracovní tlak | Poruchový tlak | Hmotnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg |
| 31TS14-6-120 | 6 | 1/4“ | 12 | 31/64“ | 20 | 290 | 60 | 870 | 0,115 |
| 31TS14-8-150 | 8 | 5/16“ | 15 | 19/32“ | 20 | 290 | 60 | 870 | 0,170 |
| 31TS1410-170 | 10 | 3/8“ | 17 | 43/64“ | 20 | 290 | 60 | 870 | 0,200 |
| 31TS1413-200 | 13 | 1/2" | 20 | 13/16“ | 20 | 290 | 60 | 870 | 0,250 |
| 31TS1415-230 | 16 | 5/8“ | 23 | 29/32“ | 20 | 290 | 60 | 870 | 0,330 |
| 31TS1419-270 | 19 | 3/4" | 27 | 1“1/16 | 20 | 290 | 60 | 870 | 0,390 |
| 31TS1425-350 | 25 | 1“ | 35 | 1“3/8 | 10 | 145 | 30 | 435 | 0,650 |

TU 20

Sací a výtlačná hadice pro ropné produkty a vzduch

MHI servis, s r. o. Havránkova 11, CZ 619 00 Brno, areál MATE, tel.: +420 543 521 386, e-mail: mhi@hydrocom.cz, www.mhiservis.cz

TYP